[image: image1.png]ALL AMERICAN AB

Marketer of 76 Lubricants
Postadress Telefon Telefax E-mail Hemsida Org.nr Bankgiro Plusgiro
Bockarpsvégen 56 0142-125 85 0142-181 17 76info@760lja.nu www.760lja.nu 55 64 98-4960 5809-1794 253691-0
59551 Mjdlby, Sweden 0142-36 31 76 0142-36 3177

Siite: Mjolby Kommun 042-685 53 042-685 26




76 LUBRICANTS PRODUKTINFORMATION

76 MP GEAR LUBE 75W-90, 80W-90 och 85W-140

ALLMÄNT:

MP GEAR LUBE är en temperatur stabil växellådsolja som är tillverkad för användning i mycket skiftande temperaturer och vid mycket skiftande påfrestningar.
BESKRIVNING:
MP GEAR LUBE  innehåller allt det som krävs för att ge en perfekt smörjning i alla moderna bilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar med konventionella differentialer. MP GEAR LUBE är rekommenderad för användningsområden som kräver MIL-PRF 2105 E kvalitet och är framtagen för användning i hypoid växlar. MP GEAR LUBE är en API GL-5, MT-1 olja. De exklusiva tillsatsämnena (THERMALLY STABLE ADDITIV SYSTEM) håller växellåda och lager rena från smuts och avlagringar som resulterar i längre livslängd.

TYPISKA ANVÄNDARE:
· Personbilar

· Lätta lastbilar (Pick-up, Van)

· Tunga lastbilar

· Entreprenadmaskiner

TESTRESULTAT:

76 MP GEAR LUBE 

SAE Grade                                
75W-90
80W-90
85W-140
Density, g/cm3 a 15C                
0,876
0,880
0, 900

Flash Point , COC,C(F)             
196 (385)
212 (414)
216 (421)

Pour Point  , C (F)                      
-42 (-44)
-36 (-33)
-12  (10)

Viscosity

cSt a 40 C                            
104
137
324

cSt a 100 C                          
14,9
14,3
24,6

SUS a 210 F                         
79,1 
76,8
122

Viscosity Index                          
150
101
97

Foam Test, ASTM D892         
Pass
Pass
Pass

2009-01-07
[image: image2.png]ALL AMERICAN AB

Marketer of 76 Lubricants
Postadress Telefon Telefax E-mail Hemsida Org.nr Bankgiro Plusgiro
Bockarpsvégen 56 0142-125 85 0142-181 17 76info@760lja.nu www.760lja.nu 55 64 98-4960 5809-1794 253691-0
59551 Mjdlby, Sweden 0142-36 31 76 0142-36 3177

Siite: Mjolby Kommun 042-685 53 042-685 26




